薄膜开关主要技术参数

薄膜开关面板是第四代开关元件，它具有三层或多层薄膜整体粘合密封而成，及按键、开关、引出线、面板荔能、标记、透明显示窗，面板上标注的文字图案、符号、装饰内容为一体电子操纵系统的总成。在使用方面具有色彩鲜艳、安装体积小，重量轻、防水防尘防腐、性能稳定、寿命长等特点。 
　　应用非常广泛的“薄膜开关”面板经过不断改良，现以成为各个领域不可缺少的东西。 
　　小小的两片聚脂薄膜是间加块隔离层，再印上导电银浆线路，便为我们日常当中带来许多便利。无论应用于电脑键盘、家用电器、自动化控制、医疗设备、仪器仪表等系统，随着科学技术不断发展它将发挥着越来越大的作用。 
电器性能： 
最大电路等级35V（DC）100mA 1W 
接确电阻10－300（根据出线长度不同而变化） 
绝缘电阻100M＠100V 
介质耐压250V　RMS　（50－60HZ）1min) 
使用寿命（无手感）20万次（有手感）10万次

王树元  2008.10.10